## Slide 1
CMI Motor Architecture Exploration
CMI 기반 차세대 Motor Architecture 탐색
기존 소재로 구현하기 어려운 모터 구조를 가능하게 하는 자성 플랫폼 제안

## Slide 2
1. Why Are We Looking at Motors?
KEY MESSAGE
CMI는 인덕터용 기술로 개발되었지만, 개발 과정에서 모터 분야 적용 가능성을 발견하였다.
현재 확보 실적
• 50kW CMI
• 100kW CMI
• 3상 일체형 자기회로
• 냉각 구조 통합 경험
▶ Future Opportunity
Motor Magnetic Architecture
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
100kW 3상 일체형 CMI 시제품 / 단품 코아 사진
［ 이미지 영역 ］
50kW CMI 시제품 / 단품 코아 사진
［ 이미지 영역 ］
자기회로 일체형 · 몰딩형 구조 사진

## Slide 3
2. What We Learned from Power Magnetics
KEY MESSAGE
CMI는 기존 자성체와 다른 구조적 장점을 제공한다.
현재 확보 데이터
• Density 5.3~6.0 g/cc
• Thermal Conductivity 3~4 W/mK
• Bmax 12,000~15,000 Gauss
• Operating Temperature -20~155℃
• 200℃까지 투자율 유지 특성
▶ Future Opportunity
고온 환경 모터 적용
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
소재 특성표
［ 이미지 영역 ］
온도별 투자율 변화 그래프
［ 이미지 영역 ］
신뢰성 시험 결과

## Slide 4
3. Why Conventional Motors Are Difficult to Evolve
KEY MESSAGE
현재 모터 산업의 과제는 소재보다 구조 혁신에 있다.
시장 트렌드
• Axial Flux Motor
• Integrated Drive Unit
• Robot Joint Motor
• Compact Servo
▶ Future Opportunity
구조 혁신 기반 모터 개발
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
Axial Motor 단면
［ 이미지 영역 ］
Hairpin Motor
［ 이미지 영역 ］
Robot Joint Motor

## Slide 5
4. Existing Magnetic Material Landscape
KEY MESSAGE
CMI는 Electrical Steel 대체재가 아니다.
Material Positioning (비투자율 μr)
• Electrical Steel — μr : 3,000~6,000
• SMC — μr : 200~800
• CMI — μr : 20~60
• Hard Magnet — NdFeB
▶ Future Opportunity
새로운 소재 조합 — 규소강·벌크 하이브리드화로 투자율·Bs 상승 가능
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
Material Position Map
(X축: Shape Freedom / Y축: Magnetic Performance)

## Slide 6
5. Then Why CMI?
KEY MESSAGE
CMI의 경쟁력은 투자율이 아니라 형상 자유도이다.
CMI 특징
• Net Shape
• Integrated Structure
• Embedded Cooling
• Multi-Material Compatibility
▶ Future Opportunity
기존 방식으로 구현 불가능한 구조
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
실제 CMI 구조
［ 이미지 영역 ］
100kW 시제품
［ 이미지 영역 ］
3상 일체형 자기회로

## Slide 7
6. What Makes CMI Different?
KEY MESSAGE
CMI는 자기회로와 구조물을 동시에 설계할 수 있다.
비교
• Steel — 높은 투자율 / 낮은 형상 자유도
• CMI — 낮은 투자율 / 높은 형상 자유도
▶ Future Opportunity
Architecture Driven Design
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
Steel Stator
［ 이미지 영역 ］
SMC Stator
［ 이미지 영역 ］
CMI Concept

## Slide 8
7. New Possibility #1 – Integrated Coil + Magnetic Circuit
KEY MESSAGE
CMI는 권선과 자기회로를 동시에 설계할 수 있다.
현재 확보 실적
• 권선 일체형 성형
• 대형 권선 구조 경험
▶ Future Opportunity
Manufacturing Simplification
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
인덕터 구조
［ 이미지 영역 ］
권선 포함 성형 구조
［ 이미지 영역 ］
미래 모터 구조 Concept

## Slide 9
8. New Possibility #2 – Cooling Integrated Motor
KEY MESSAGE
CMI는 냉각 구조와 자기회로를 동시에 설계할 수 있다.
100kW CMI 데이터
• Ambient 50℃
• Forced Air 0.074 kg/s
• Maximum Temperature 83℃
▶ Future Opportunity
High Power Density Motor
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
열 시뮬레이션 결과
［ 이미지 영역 ］
온도 분포
［ 이미지 영역 ］
냉각 경로

## Slide 10
9. New Possibility #3 – Hard Magnet Integration
KEY MESSAGE
CMI는 Hard Magnet과 일체형 제작이 가능하다.
현재 진행 현황
• 국내 모터 스타트업 공동개발
• 자석 일체형 구조 검토 중
▶ Future Opportunity
Integrated Rotor Architecture
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
Magnet Insert 구조
［ 이미지 영역 ］
Overmolding 구조
［ 이미지 영역 ］
Rotor Concept

## Slide 11
10. New Possibility #4 – Axial Flux Motor
KEY MESSAGE
CMI는 Axial Motor 분야에서 가장 높은 가능성을 가진다.
Axial Motor 요구사항
• 복잡 형상
• 냉각
• 일체형 구조
• 소형화
▶ Future Opportunity
EV / Aerospace / Robotics
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
YASA 구조
［ 이미지 영역 ］
Magnax 구조
［ 이미지 영역 ］
CMI 적용 예상 구조

## Slide 12
11. Proposed Hybrid Magnetic Architecture
KEY MESSAGE
CMI는 단독 사용보다 Hybrid Structure에서 가치가 크다.
가능한 구조
• CMI + Hard Magnet
• CMI + FeSi Ball
• CMI + SMC
• CMI + Steel
▶ Future Opportunity
Next Generation Magnetic Architecture
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
각 구조의 Concept Diagram

## Slide 13
12. Technical Challenges
KEY MESSAGE
현재 기술적 한계를 인정하고, 이를 해결하기 위한 개발을 진행 중이다.
현재 과제
• 낮은 투자율
• 낮은 Bs
• 모터 효율 검증 필요
• 토크밀도 검증 필요
• 대량생산 검증 필요
▶ Future Opportunity
차세대 플랫폼으로 진화
VISUAL EVIDENCE
［ 이미지 영역 ］
현재 수준 vs 목표 수준 — Radar Chart

## Slide 14
13. What We Are Looking For
KEY MESSAGE
모터 전문 기업과 공동 검증을 희망한다.
Seeking Partners
• Axial Flux Motor
• Robotics Motor
• Servo Motor
• Special Motor
• Integrated Drive Unit
Expected Collaboration
• Motor Simulation
• Prototype Development
• Performance Validation
• Manufacturing Validation
FINAL MESSAGE
CMI는 모터 소재 혁신을 목표로 하지 않는다.
CMI는 기존 소재로는 구현하기 어려운 새로운 Motor Architecture를 가능하게 하는 플랫폼이 되고자 한다.

## Slide 15
Appendix — 준비 항목
발표 후 보강 예정 데이터 (Data to Prepare)
□ BH Curve 데이터
□ Core Loss 데이터
□ Density 데이터
□ Thermal Conductivity 데이터
□ Temperature Stability 데이터
□ Reliability 데이터
□ SEM 분석
□ 단면 분석
□ 자석 접합 강도
□ Maxwell / JMAG Simulation
Motor Prototype 결과
비욘드 로봇(Beyond Robotics) 데이터 입수 예정